LUXTEEL 시방서

Ⅰ. 일반사항

1.적용범위

1) 본 시방서는 LUXTEEL을 외장재 및 내장용으로 사용시 적용한다.

2) 내,외벽 공사에 사용되는 내,외벽재는 동국제강㈜ 생산하는 제품이어야하며

기타 규정품 이외의 것은 감독의 승인을 받아야 한다.

3) 주요내용

(1) 외장재 판넬

(2) 내장재 판넬

2.참조 규격(한국산업규격(KS))

1) KS D 3862 도장 용융 55% 알루미늄-아연 합금 도금 강판 및 강대

2) KS D 3520 도장 용융 아연 도금 강판 및 강대

3) KS D 3030 용융 아연 알루미늄 마그네슘 합금 도금 강판 및 강대

3. 성능기준

국토해양부 고시 제 2009-866 호의 준불연 기준에 적합하여야 한다.

4. 제출물

다음 사항은공통사항의 제출물에 따라 제출한다.

1) 시공상세도면

(1) 내,외장재용 LUXTEEL 판넬의 제작 및 설치를 위한 완전한 시공상세도면을 제출한다.

(2) 시공상세도에는 평,입,단면도가 포함되어야 하며, 적용 판넬의 두께, 접합 및 긴결 방법, 부자재에 대한             모양이나 위치 등이 상세하게 표현되어야 한다.

물막이 방법과 재료 및 타공사와의 연개 등이 잘 표현되어야 한다.

(3) 시공상세도에 구조검토에 의한 하지 및 용접 두께 등이 표현되어야 한다.

2) 제품자료

LUXTEEL 판넬 및 부자재에 대하여 아래의 자료를 제출하여야 한다.

(1) LUXTEEL 판넬 및 부자재의 특성, 물성

(2) 제조업자의 공사시방서(보양방법, 제작 및 설치 특기사항)

5. 품질보증

1)시험시공

(1) 시험시공 규격은 풀사이즈로 한다

(2) 위치는 담당원이 지시하는 부위에 실시하여야 한다.

(3) 담당원의 승인을 득한 경우 시험 시공부위를 시공 등의 일부분으로 간주한다.

6. 운반, 보관 및 취급

1) LUXTEEL 판넬 및 부속품은 손상되지 않은 상태로 반입해야 하며 운반 및 취급시 훼손되지 않도록

0.08㎜ 폴리에틸렌 필름 또는 동등이상으로 포장한다. 문 및 문틀은 평탄한 장소에 휨 뒤틀림 등의 변형이

생기지 않도록 쌓아야 하며, 습기에 접하지 않도록 하고 통풍이 가능하도록 저장한다.

2) 반입된 자재는 손상여부에 대해 검사를 시행하고, 운반설치가 용이한 곳에 저장하며, 먼지, 물 등에 오염

되지 않고 검사와 취급이 용이한 곳이어야 한다.

3) 지급 자재를 인수할 때는 감독 입회하에 하고, 검사후에는 그 보관에 대하여 도급자가 책임을 지며 현장에

반입된 합격자재가 도난 및 화재로 인하여 유실될 때는 도급자의 책임으로 하며 대체품은 감독의 승인을 얻

어야 한다.

Ⅱ. 재료

1. 재료

1) LUXTEEL

(1) 내외벽 공사에 사용되는 내외벽재는 선도장된 용융아연도금 강판으로써 동국제강㈜에서 생산하는 제품이

어야하며 기타 규정품 이외의 것은 감독의 승인을 받아야 한다.

(2) 부자재는 견본품 및 제품자료에 따른다.

2) LUXTEEL 사양(내외장 기준)

(1) 구    성 : 1.0T 컬러강판 (허용오차 0.1MM)

주재료 : 선도장 용융아연도금 강판

THICKNESS : 외장재(1.0T), 내장재(1.0T)

(2) 표면처리 : PVDF 70% 이상의 불소수지 롤 도장

도장 두께 2COATING 25micron  3COATING 35micron이상 (허용오차 ASTM기준)

2COATING 3BAKED 시스템

(3) 규 격 폭 : 914, 1219, 1524MM 외 W 사이즈 제품은 담당자와 협의 후 진행한다.

2. 제작

1) 일반사항

(1) 도면에 명시된 종류, 스타일(Style) 및 시스템에 의해  제작한다.

(2) LUXTEEL 가공 후 절곡 시 이음 부분에는 내부에 실란트 처리를 통해 누수를 방지 한다.(용접 불가)

(3) LUXTEEL 가공 시 원판의 온도는 10°C 이상이어야 한다.

(4) LUXTEEL 가공 시 V컷팅 절대 불가하며, 필요시 협의 후 진행한다.

3. 자재 허용 오차

1)  LUXTEEL 판넬

(1) 부재치수

① 허용차 : ±0.1㎜

(2) 완성치수

① 종 허용차 : ±2.0㎜

② 횡 허용차 : ±2.0㎜

(3) 비틀림 허용차 : ±2.0㎜

① 휨 허용오차 : ±2.0㎜

② 직각도 허용오차 : ±2.0㎜

③ 대각선 길이차 : ±2.0㎜ (대각선 길이가 1,000㎜ 이내인 경우 허용오차 1.0㎜ 이하)

4. 자재 품질관리

1) 제작자 창호 검사

(1) 허용오차 검사 : 이 절의 2.4에 따른다.

(2) 마감상태 검사 : 육안검사로 맞춤 및 이음부의 틈, 도장상태에 대한 검사

(3) 입회검사 : 담당원 요구시 시공자 및 제작자는 형상, 치수, 재료, 마감에 대한 입회검사를 실시하여야

한다.

2) 자재검수

(1) 자재 현장반입시 담당원 입회하에 치수 및 결함에 대한 검수를 받고 합격한 후에 현장에 반입하여야 한다.

(2) 치수나 결함이 발견시 공장에서 수정 또는 재제작하여야 한다.

5. 생산물량: 본 제품은 선도장 제품으로써 제품 발주 시 생산 가능여부 및 재고물량 확인 후 협의 진행해야 한다.

(생산오차 : ±5%)

Ⅲ. 시 공

1. 시공조건의 확인

현장여건파악 : 골조 등 LUXTEEL을 설치할 수 있는 여건인지 확인한다. 불만족 부분이 수정될 때까지 작업을

진행해서는 안된다.

2. LUXTEEL 설치

1) 일반사항 : 최종 시공상세도면, 제조업자의 자료 및 이 절에서 명기한 바에 따라서 강제문, 문틀 및

부속재료를 설치한다.

2) 문틀 설치

(1) 설치전 시공도면에 준하여 정확한 수평, 수직을 유지하도록 해당 부재에 먹 메김 후에 작업에 임한다.

(2) 보강 철물 작업은 규정에 맟는 규격품으로 구조적 하자가 발생되지 않도록 견고히 용접을 하여야

한다.(100*50*2.3T)

(3) 보강 철물은 용접 작업후 방청도료 2회 도장을 한다.

(4) 기타 이외 사항은 감독의 지시에 다른다.

3. 시공허용오차

1) 판넬의 대칭치수 차 : 2㎜ 이내

2) 판넬의 뒤틀림 : 2㎜ 이내

3) 판넬의 기울기 : 2㎜ 이내

4. 현장품질관리

1) 시공상태검사

(1) 설치 허용오차 검사

(2) 앙카 접속 검사

(3) 입회검사 : LUXTEEL 판넬의 대칭치수차, 뒤틀림, 휨, 부풀음, 면의 내외 기울기, 부속철물의 기능 및 흠,

또는 더러움, 시공상태 검사결과 불합격품을 수정하여 재검사를 실시한다.

5. 현장 뒷정리

1) 조정 및 청소

(1) 보수 : 설치 후 즉시, 스크래치 부위를 터치업 페인트를 이용해 보수하며, 보수되지 않는 부위는 재설치

하여야 한다.

(2) 손상을 받기 쉬운 곳에 사용하는 LUXTEEL판넬은 적절한 보호필름로 보양하고, 통행 또는 재료 취급 시

변형이 생기지 않게 한다.

(3) 보호필름 제거 : 최종 검사 바로 전 마감된 판넬로부터 보호필름를 제거한다.